МЕТОДИКА

Экспрессного качественного определения водорастворимых кислот и щелочей в светлых нефтепродуктах,     моющих присадок и присадок аминной группы в автобензинах.

(ИТУ – ВКЩ)

Настоящая методика разработана на основе индикаторно-адсорбционного метода качественного определения содержания водорастворимых кислот и щелочей (ВКЩ) в светлых нефтепродуктах, моющих присадок и присадок аминной группы в автомобильных бензинах.

Экспрессный метод определения  водорастворимых кислот и щелочей (ВКЩ) распространяется на авиационные и автомобильные бензины, топлива для реактивных двигателей, дизельные и печные топлива.

Экспрессный метод определения наличия моющих присадок  и присадок аминной группы распространяется на автомобильные бензины.

Методы предназначены для качественного определения.

Индикаторно-адсорбционные трубки марки ИТУ-ВКЩ выпускаются согласно ТУ 4215-006-16943778-00.

1. Сущность метода

1.1. Метод определения ВКЩ заключается в извлечении водорастворимых кислот и щелочей из нефтепродуктов водой, пропускании водной вытяжки  через сорбент, помещенный в индикаторную трубку (ИТ) и визуальной оценки окраски водной вытяжки пошедшей через сорбент.

1.2. Метод определения наличия моющей присадки  заключается в экстракции моющей присадки водой из анализируемого продукта с последующей фиксацией в воде присадки. Диапазон определяемых концентраций от 0,005 до 0,1 %.

Чувствительность от 0,5% NHn-R

1.3. Метод определения наличия присадок аминной группы заключается в способности присадок аминной группы к протонизации в водной среде и визуальной фиксацией ионов ОН–  индикатором при пропускании водной вытяжки через сорбент, помещенный в ИТ. Диапазон определяемых концентраций от 0,005 до 0,1%.

2.Аппаратура

2.1. Индикаторная трубка ИТУ-ВКЩ.

2.2. Шприц полимерный емкостью 10 мл.

2.3. Резак или трехгранный надфиль.

2.4. Резиновый шланг или трубка ПВХ длиной 10 мм c внутренним диаметром 2,5-3,5 мм.

2.5. Вода слабоминерализованная, любая.

2.6. Толкатель для уплотнения сорбента (металлическая проволока) d=1,0-1,5 мм.

2.7. Секундомер или часы с секундной стрелкой.

3. Подготовка к испытанию

3.1. Пробу анализируемого нефтепродукта (в количестве не менее 10 см3) перемешайте и наберите 2 см3 в шприц. В тот же шприц наберите 2 см3  воды и 2 см3 воздуха.

3.2. С помощью резака (надфиля) нанесите надрезы с обоих концов трубки – один по перетяжке, а другой на расстоянии не менее 10 мм от слоя сорбента. Отломите концы трубки, и уплотните сорбент постукиванием и толкателем. (см. рис. 1)

Надрезать и отломить

маркировка				       сорбент            экран (маркировка)

рис. 1  Трубка индикаторная ИТУ ВКЩ

3.3. Шприц с водой и нефтепродуктом интенсивно встряхивайте в течение одной минуты. Дайте отстояться получившейся эмульсии в течение одной минуты и оцените наличие моющей присадки.

3.4. Плотно наденьте трубку на шприц, на тот конец индикаторной трубки, где нет перетяжек.

3.5. Присоедините ИТ к шприцу с помощью трубки

4. Проведение анализа

4.1. Установите трубку и шприц вертикально.

4.2. Пропустите через ИТ водную вытяжку испытуемого топлива со скоростью не более 0,5 см3 в минуту до появления первой капли на выходе из сорбента после перетяжки.

5. Обработка результатов

5.1. Бензин считается не содержащим моющей присадки,  если после отстоя на границе бензин-вода не образуется мутный пенистый слой присадки с водой.

5.2. Образование мутного пенистого слоя на границе раздела фаз говорит о наличии присадки, причем слой расположен под границей раздела бензин-вода и его размер может быть от 0,5 см3 до 1,5-2,0  см3 в зависимости от содержания моющей присадки.

5.3. Содержание в топливе водорастворимых кислот и щелочей и присадок аминной группы определяют путем визуальной оценки окраски водной вытяжки находящейся под сорбентом, между сужениями индикаторной трубки

Желтый или оттенки желтого цвета свидетельствует об отсутствии водорастворимых кислот и щелочей и отсутствии присадок аминной группы.

Красный цвет (оранжевый) – о  наличии водорастворимых кислот и отсутствии присадок аминной группы.

Зеленый или оттенки зеленого цвета в анализируемом бензине имеются присадки аминной группы 0,5-1 %.

Синий  или оттенки синего цвета в анализируемом бензине содержание присадок аминной группы превышает 1%.

5.4. Если есть сомнения в определении окраски необходимо повторить испытание без нефтепродукта для проверки pH используемой воды.

6. Требования техники безопасности

Необходимо соблюдение правил техники безопасности применяемых при работе с нефтепродуктами.

7. Хранение

Индикаторные трубки должны храниться в темном месте (коробка, чехол и т. д.)