МЕТОДИКА

Определения массовой доли растворенной воды в противокристаллизационных присадках, спиртах, альдегидах и кетонах индикаторно-адсорбционным методом

(ИТ-РВ-50)

Настоящая методика разработана на основе  Обязательного приложения к ГОСТ 8313-88 «ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ ТЕХНИЧЕСКИЙ Технические условия.»

Индикаторные трубки марки ИТ-РВ-50 выпускаются согласно ТУ 4215-010-16943778-2001. разработанных на основе ТУ 205 Арм. ССР 010-43, согласованных начальником УГСМ  МГА  СССР 22.06.1988 г.

1. Сущность метода

Метод заключается в избирательном хемосорбционном хроматографическом поглощении воды, находящейся в противоводокристаллизационных присадках, спиртах, альдегидах и кетонах индикаторным адсорбентом, помещенным в индикаторную трубку, и последующим измерением длины обесцвеченной зоны адсорбции воды.

Диапазон измерения от 0,05 до 1% массовой доли воды.

2.Аппаратура

2.1 .Индикаторная трубка ИТ-РВ-50.

2.2. Шприц полиэтиленовый на 2 см3

(пипетка ГОСТ 29228-91 на 2 см3).

2.3. Резак или трехгранный надфиль.

2.4. Резиновый шланг или трубка полимерная длиной 10 мм с внутренним диаметром 2,5-3,5 мм.

2.5. Измерительная шкала (линейка).

2.6. Толкатель для уплотнения сорбента.

3. Подготовка к анализу

3.1. С помощью резака (надфиля) нанесите два надреза: один на узкой части индикаторной трубки, а другой на расстоянии не менее 10 мм от верхнего слоя сорбента. Отломите концы трубки и слегка уплотните сорбент постукиванием и толкателем.

3.2. В шприц (пипетку) наберите 1 см3 испытуемого продукта.

3.3. Наденьте шланг (полимерную трубку) на шприц (пипетку) и на тот конец индикаторной трубки, где нет перетяжки.

3.4. Из шприца аккуратно удалите поршень, следя за тем, чтобы не поднялся сорбент в индикаторной трубке.

3.4. Установите трубку и шприц (пипетку) вертикально.

4. Проведение анализа

4.1.Испытываемый продукт пропустите самотеком через индикаторную трубку.

4.2.После прохождения всей пробы через сорбент, или в случае образования зоны более 30 мм, трубку отсоедините от шприца (пипетки), предварительно измерив, объем проанализированной присадки.

5. Обработка результатов

5.1. Измерьте обесцвеченную зону адсорбции с помощью миллиметровой шкалы (линейки).

5.2.Массовую долю воды в продукте вычислите по формуле:

Св= А * Лв*100
     В*р

где Св – массовая доля воды, %;

А - калибровочный коэффициент, г/мм;

Лв - длина зоны адсорбции, мм;

В - объем пропущенного продукта, см3;

р - плотность продукта, г/см3

За результат анализа примите среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений, расхождение между которыми не превышает  0,03 %.

6. Требования техники безопасности

Необходимо соблюдение правил техники безопасности применяемых при работе с нефтепродуктами

7. Справочные данные (при t = 25-300С)

7.1. Содержание воды в этилцеллозольве (Жидкости И) не более:

•	высшего качества					-0,1 %

•	1 категории: первого сорта				-0,3 %

второго сорта				-0,6 %

7.2. Содержание воды в тетрагидрофурфуриловом спирте

не более				-0,15 %